FAST SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Nota técnica — Steel Frame (LSF)

# Proteção anticorrosiva dos perfis de LSF (galvanização)

A proteção contra corrosão dos perfis de light steel framing é feita por galvanização (zincagem por imersão a quente). A classe mínima de revestimento de zinco depende do ambiente de exposição. As fontes desta nota são normas publicadas e vigentes — NBR 16970-1:2022 e NBR 7008-1:2021.

## Classes mínimas de revestimento — NBR 16970-1:2022, Tabela 2

| Ambiente | Massa mínima de zinco (g/m², duas faces) | Designação |
| --- | --- | --- |
| Urbano e rural | 275 | Z275 |
| Agressivo marinho ¹ | 350 | Z350 |

¹ Ambientes marinhos: até 2.000 m da orla, ou com qualquer concentração de cloretos (Cl⁻) medida conforme a NBR 6211.

Resumo: Z275 é o padrão para a maioria das obras (ambiente urbano/rural). Z350 aplica-se apenas à orla marinha. Para ambientes industriais agressivos, a norma recomenda estudo específico.

## Complementos técnicos

- O que significa Z275: massa de 275 g/m² de zinco somando as duas faces (média em ensaio triplo, conforme NBR 7008-1). Como referência, 100 g/m² ≈ 7,1 µm por face — logo, Z275 equivale a cerca de 19 a 20 µm por face.

- Aço e espessura (NBR 16970-1 + NBR 15253): aço estrutural mínimo de 230 MPa; espessura nominal dos perfis (U simples/enrijecidos, cartola, cantoneira) entre 0,80 mm e 3,0 mm; perfil cartola usado como ripa, mínimo 0,65 mm.

- Norma dos perfis: a NBR 15253 rege especificamente os perfis de aço formados a frio, com revestimento metálico, para painéis estruturais reticulados — é ela que os fabricantes devem atender.

- Corrosão galvânica: atenção ao contato do perfil galvanizado com tubulações de cobre; prever isolamento nesses pontos, inclusive na passagem por furos dos perfis.

Fontes: ABNT NBR 16970-1:2022 — Tabela 2 (requisitos mínimos para perfis); ABNT NBR 7008-1:2021 — massas de revestimento de zinco; ABNT NBR 15253 — perfis com revestimento metálico para LSF. Normas publicadas e vigentes. Documento gerado para apoio técnico interno.